ANÁLISE EXPERIMENTAL DE JUNTAS DE COMPÓSITOS "SINGLE-LAP" E "WAVY-LAP" UNIDAS POR ADESIVOS

P. O. BUENO, E. SOUZA Jr.

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Avenida Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP: 31270-901

Professor Orientador Antônio Ferreira Ávila

Palavras-chave: Compósito, junta adesiva e colagem

RESUMO

Nas juntas planas do tipo “single-lap” têm-se, devido à excentricidade da carga, elevada concentração de tensões normais positivas nas extremidades da junta as quais são críticas para o adesivo. Para minimizar esse efeito, Zeng e Sun(1) propuseram um novo tipo de junta com uma forma ondulada (“wavy-lap”). Nesta junta, a excentricidade da carga é evitada e os esforços de tração nas extremidades são transformados em esforços de compressão, resultando numa maior resistência mecânica. A fim de avaliar o comportamento das juntas "single-lap" e "wavy-lap" fabricadas de compósitos de tecidos "plain weave" de fibra de fibro em matriz epóxi foram realizados ensaios de tração nessas juntas. O objetivo principal deste trabalho é a comparação entre as resistências mecânicas obtidas experimentalmente destas juntas.

Com base em um cálculo estatístico de tamanho de amostra, ensaiou-se 20 corpos de prova de cada tipo de junta. Os ensaios basearam-se na norma ASTM D 5868-95(3) e foram realizados com uma velocidade de deslocamento do cabeçote de 2mm/mim. Os corpos de prova obedecem as dimensões nominais, em milímetros, indicadas na figura 1. A largura das juntas não mostrada na figura é de 25,4 milímetros e o raio de arredondamento R é de 10 milímetros. É importante salientar que a área colada é a mesma para as duas juntas e assim, possibilita a comparação dos resultados.

Figura 1: Corpos de prova das juntas "single-lap" e "wavy-lap"

Os resultados estão apresentados na Tabela 1. Eles mostram que as juntas "wavy-lap" de compósitos de fibra de vidro/epóxi apresentam carga de ruptura, em média, 40% superiores a aquelas suportadas pelas juntas "single-lap". Observa-se também que as juntas “wavy-lap” apresentam também um coeficiente de variação um pouco menor que o das juntas “single-lap”. Isto representa uma menor variabilidade dos resultados das juntas "wavy-lap".

Tabela 1: Resultados dos ensaios de tração das juntas "single-lap" e "wavy-lap"

|  | Valor Médio | Desvio Padrão | Coeficiente de Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| "Single-lap" | Cmáx (KN) | 7,18 | 1,10 | 15,32 |
| "Wavy-lap" | Cmáx (KN) | 10,09 | 1,32 | 13,05 |

Os modos de falha das juntas “single-lap”, segundo a norma ASTM D 5573-99(4) foram, em sua totalidade, com leve rasgamento de fibra. As figuras 2 (a) e (b) mostram os corpos de prova rompidos.

Figura 2: Falhas dos corpos de prova das juntas "single-lap".

Com relação às juntas “wavy-lap”, ocorreram falhas de delaminação do aderente antes da falha da junta em cinco corpos de prova. Este tipo de falha está mostrado na figura 3 (a). Nos 15 corpos de prova restantes os modos de falhas foram caracterizados por leve rasgamento de fibra conforme figura 3 (b). Esse último modo de falha é semelhante ao ocorrido com as juntas “single-lap” de fibra de vidro.

Figura 3: Falhas dos corpos de prova das juntas "wavy-lap".

Os resultados mostraram que as juntas "wavy-lap" são significantemente mais resistentes à tração do que as do tipo "single-lap".

AGRADECIMENTOS

À CAPES pela concessão de uma bolsa de mestrado que, por sua vez, possibilitou a realização deste Trabalho de Graduação.

REFERÊNCIAS

- Zeng, Q. and SUN, C. T., Novel desing of a bonded lap joint, submitted to AIAA Journal for publication (2000).

- TONG, L. and STEVEN, G. P, Analysis and Design of Structural Bonded Joints, Boston, Kluwer Academic Publishers (1999).

- ASTM D 5868-95, Standard Test Method for Lap Shear Adhesion for Fiber Reinforced Plastic (FRP) Bonding, Annual Book of American Society for Testing Materials.

- ASTM D 5573-99, Standard Practice for Classifying Failure Modes in Fiber-Reinforced-Plastic (FRP) Joints, Annual Book of American Society for Testing Materials.

# Text boxes

(a) Falha com leve rasgamento de fibra

(b) Falha com leve rasgamento de fibra

(a) Falha de delaminação do aderente

(b) Falha com leve rasgamento de fibra