VISUALIZAÇÃO DA DISTRUIBUIÇÃO DAS TENSÕES INTRODUZIDAS NA OCLUSÃO POR FOTOELASTICIDADE

Autores:

F. Delijaicov – 9º semestre de Odontologia – Umesp

S. Delijaicov Filho – dentista formado na turma de 2002.

J. A. T. Bastos. Neto – 9º semestre de Engenharia  Mecânica - Unifei

E. A. Silva Filho – 9º semestre de Engenharia Mecânica -  Unifei

Afiliação:

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia Industrial. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo - SP –  CEP 09850-901

Orientadores:

P. T. Moriya – Especialista em Prótese Dentária

S. Delijaicov – Mestre em Engenharia Mecânica

# Palavras-Chaves: oclusão, fotoelasticidade, transmissão de forças

Resumo:

Introdução:  Os experimentos em fotoelasticidade têm sido uma das técnicas usadas, ao lado da extensometria elétrica, em análise de tensões nos últimos 50 anos. Aplicados à odontologia, estes estudos têm ajudado ao entendimento do comportamento das estruturas dentais sob funções fisiológicas. A fotoelasticidade é baseada no fenômeno da bi-refringência, sob carga induzida, em materiais transparentes (certas resinas) e sensíveis, podendo  ser observado sob luz polarizada branca ou monocromática, como franjas coloridas ou pretas e brancas, respectivamente.Objetivos: apresentar a potencialidade da técnica da fotoelasticidade nos estudos e aplicações da Odontologia.Metodologia: O método utilizado foi o congelamento de tensões em modelos de dentes ( escala 5:1 ), fundidos em resina fotoelástica e analisados sob luz polarizada branca, através da técnica da fotoelasticidade por transmissão.Resultados: Pode-se observar, em campo completo, os esforços introduzidos em toda estrutura do dente na oclusão e se compreender o mecanismo das cúspides na propagação destas tensões.Conclusão: A técnica da fotoelasticidade por transmissão aplicada à oclusão é um excelente caminho para o aprendizado. Sugere-se futuros trabalhos como “A  função estrutural do dente sob diversos tipos de forças ortodônticas”, “Tensões introduzidas no interior de restaurações simuladas de amálgama e resina”, “Distribuição das tensões em modelos de dentes que receberam pinos intra-radiculares”  e outros.

Bibliografia:

- Caputo, Ângelo A., “Biomechanics in Clinical Dentistry”, Chicago, Illinois, Quintessence Publishing Co., Inc, 1987.

- Dailly, James W., Riley, William F., “Experimental Estress Analysis”, 3a Ed., New York, McGraw Hill, 1991.

- Durelli, A. J., Riley, W. F., “Introduction to Photomechanics, Englewood Cliffs, N.J.,Prentice-Hall, Inc., 1965.

- Boresi, A. P.,Sidebottom, O. M., “Advanced Mechanics of Materials”, 4a Ed., John Wiley & Sons, 1985.

Agradecimentos: Aos técnicos de laboratórios da UNIFEI e da METODISTA.

Contatos: sergiode@fei.edu.br, jtbastos@atribuna.com.br, edsonsfilho@hotmail.com