FURAÇÃO DE AÇOS MICORLIGADOS COM MÍNIMA QUANTIDADE DE FLUIDO DE CORTE (MQF)

E. A. Sousa Jr.

A. R. Machado

E. S. Costa

Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia.

Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2160, Campos Santo Mônica, 38400-902.

# Palavras chaves: M.Q.F.

O sistema de Mínima Quantidade de Fluido de Corte (MQF), pode ser definido como a pulverização de uma quantidade mínima de lubrificante em um fluxo de ar comprimido. A vazão do sistema MQF geralmente varia de 10 a 100ml/h, e uma pressão de 4 a 6 Kgf/cm2.

O objetivo geral é estudar a técnica da Mínima Quantidade de Fluido de Corte – MQF no processo de furação do aço microligados perfilitico de forja em 2 versões (sendo uma versão, o aço Din 38MnS6 com composição química otimizada e outra não otimizada para usinagem), tendo como objetivo especifico avaliar a qualidade dos furos produzidos (acabamento superficial e aspectos geométricos) a vida da ferramenta na furação e a potência de usinagem e o monitoramento da vibração maquina-ferramenta.

Pode-se destacar algumas vantagens quando se utiliza a técnica MQF, como a manutenção de cavacos limpos, as peças usinadas ficam quase secas, já que a quantidade utilizada é muito pequena.

A técnica MQF é um estágio que está entre a usinagem com fluido e a absolutamente sem fluído. Então se pode dizer que o MQF apresenta uma condição interessante, pois além de proporcionar um baixo consumo de fluido de corte, (respeitando o meio ambiente e não prejudicando à saúde humana quando comparado com o sistema convencional), não abri mão das vantagens quando da usinagem com a aplicação dos fluidos de corte (refrigerantes e lubrificantes).

Agradecimentos: Ao apoio financeiro fornecido pela FAPEMIG, a todos os técnicos responsáveis pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem (LEPU) da Universidade Federal de Uberlândia, aos mestres e doutores que trabalham no laboratório, aos meus orientadores o dourando Éder Silva Costa e o Doutor Álisson Rocha Machado.

Referencias Bibliográficas:

Ávila, R. F. e Abrão ª M., 2000, “O Efeito do Uso Fluidos de Corte na Vida de Ferramentas Cerâmicas” Máquinas e Metais, Editora Aranda, abril, pp 82-92;

ASM Internacional, 1989, “ASM Handbook-Vol. 16-Machining”, 3th Ed., Metals Park, 944 p;

ASM Internacional, 1989, “Metals Handbook”, 9th Ed., Vol. 1, USA, pp. 87-94;

Batzer, S. anda Sutherland, J., 1998, “The Dry Cure for Cullants IIIS” Cutting Tool Engineering, June, pp 34-44;