ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NA FERRAMENTA DE CORTE DURANTE O FRESAMENTO FRONTAL COM A VARIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DE TRABALHO

S. V. Berno / A. C. A. de Melo

Universidade Federal de Uberlândia

Faculdade de Engenharia Mecânica

Av. João Naves de Ávila, 2160, Campus Santa Mônica - Bloco 1M - Sala 113
Uberlândia - MG – CEP 38400-902

Palavras-chave: fresamento frontal, trincas de origem térmica, temperatura de corte

RESUMO

Com o objetivo de explicar uma série de fenômenos que ocorrem na ferramenta de corte durante o fresamento, entre os quais está a formação de trincas de origem térmica, torna-se necessária a medição da temperatura de corte durante este processo de usinagem. Vários pesquisadores chegaram à conclusão de que a origem destas trincas está no fato de ocorrer variação cíclica da temperatura de corte durante este processo de usinagem. Como é sabido, durante a operação de fresamento, a ferramenta passa ciclicamente por períodos ativos e inativos de corte, isto é, há momentos em que a ferramenta está efetivamente usinando o material, e outros em que ela é resfriada pelo ar circundante, não havendo, portanto, neste estágio, a retirada de cavaco. Por isso, torna-se interessante estudar como os vários parâmetros de usinagem interferem na variação de temperatura apresentada pela ferramenta, com a intenção de utilizá-los de maneira que esta variação seja a menor possível, reduzindo-se, assim, a ocorrência e/ou a intensidade de uma série de fenômenos negativos para a vida da ferramenta de corte.

O objetivo deste trabalho foi estudar a influência da penetração de trabalho na variação de temperatura da ferramenta de corte no processo de fresamento frontal. Para efetuar este estudo, desenvolveu-se uma metodologia onde a temperatura de corte foi medida utilizando-se um sensor de radiação infravermelha, 1 fresa de aço rápido, e 9 corpos de prova de aço S12L14, cujas espessuras ( 4 a 20 mm, variando de 2 em 2 mm ) representam as penetrações de trabalho.

Em vista dos resultados obtidos, concluiu-se que os valores da diferença entre as temperaturas de entrada e saída se mostraram maiores à medida que se aumentou a penetração de trabalho. Além disso, os valores de temperatura na entrada das peças aumentaram à medida que se aumentou a penetração de trabalho, o mesmo acontecendo com as temperaturas na saída.

Agradecimentos:

•CNPq/UFU

•FEMEC/UFU

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BOOTHROOYD,G. “FUNDAMENTALS OF METAL MACHINING AND MACHINE TOOLS”, INTERNATIONAL STUDENT EDITION, MC GRAW-HILL, 5TH PRINTING, 1981,ISBN 0-07-085057-7.

TRENT, E. M. “METAL CUTTING”, 2ND EDITION, BUTTERWORTHS, 1984, 245 PÁGS, ISBN 0-408-108568.