# SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DE USINAGEM

# T. B. Klein (1), S. Knodt (2) e R. B. Schroeter (1).

(1) Departamento de Engenharia Mecânica, Laboratório de Mecânica de Precisão,

Universidade Federal de Santa Catarina, Caixa Postal 476 – EMC,

Campus Universitário Trindade, Florianópolis/SC, CEP: 88040-970.

(2) Fraunhofer Institut Produktionstechnologie, Steinbachstrasse 17, Aachen 52074 Deutschland.

Palavras chaves: Simulação, Elementos Finitos, Usinagem.

RESUMO

A simulação de processos de usinagem em 2 dimensões, através de elementos finitos, é um importante aliado tecnológico na otimização de parâmetros de usinagem e ferramentas de corte. O Instituto Fraunhofer de Tecnologias de Produção IPT desenvolve e otimiza processos produtivos para a indústria. Para desenvolver uma pesquisa competitiva, o Fraunhofer IPT trabalha em cooperação com Third Wave Systems Inc. (USA), que é um dos principais fabricantes de softwares de simulação de processos. Por meio do software de elementos finitos Third Wave AdvantEdge TM, é possível estudar processos de corte através da análise de temperaturas, tensões e características de escoamento do material durante a usinagem. Estas análises podem ser realizadas tanto na ferramenta quanto na peça de trabalho.

Em estudos realizados no Fraunhofer IPT realizou-se a simulação do processo de usinagem de um aço-ferramenta fabricado pelo processo de metalurgia do pó, com especificação CPM9V e dureza de 56 HRC. As simulações foram  realizadas com o software de elementos finitos Third Wave AdvantEdge TM.

O fluxo de informações para o modelamento do processo de usinagem com auxílio do software é descrito abaixo:

Figura 1 - Entrada e saída de dados no software Third Wave AdvantEdgeTM.

Nas investigações realizadas, observou-se o comportamento das forças de usinagem, das temperaturas na ferramenta e no cavaco e a deformação plástica no material usinado em dependência da velocidade de corte. Foram realizadas 7 simulações, utilizando-se uma ferramenta de metal duro da classe K, com revestimento de Al2O3 de 0,004 mm de espessura. Para a velocidade de corte foram utilizados os valores de 25 m/min, 50 m/min, 75 m/min, 100 m/min, 150 m/min, 300 m/min e 600 m/min. Utilizou-se uma profundidade de corte (ap) 0,006 mm, raio de quina (r) 0,001 mm e ângulo de saída ( 0°.

Na figura 2, observa-se o comportamento das forças de usinagem com a variação da velocidade de corte.

#### Figura 2 - Comportamento das forças de usinagem e das temperaturas.

Como se pode observar nos gráficos da figura acima, as forças de usinagem apresentaram um comportamento decrescente com o aumento da velocidade de corte. Este comportamento pode ser explicado pelo conseqüente aumento de temperatura do material usinado na zona de corte. Tal aumento de temperatura leva a uma diminuição do trabalho de deformação necessário à formação de cavaco e, com isso, a uma diminuição das forças de usinagem.

Com o aumento da velocidade de corte e da temperatura observa-se também que a deformação plástica máxima, atinge profundidades cada vez maiores no material e que o cavaco se torna cada vez mais fino devido ao aumento da taxa de cisalhamento do material.

1) vc= 25 m/min                    2) vc= 150 m/min                3) vc= 600 m/min

##### Figura 3 - Comportamento da deformação plástica em dependência da velocidade de corte.

#### REFERÊNCIAS Bibliográficas

Altmüller, S. (2001). Simultanes Fünf-Achs-Fräsen von Freiformflächen aus Titan; Dissertation an der RWTH-Aachen.

Klocke, F.; Knodt, S.; Markworth, M. (2002). Hard milling of powder metallurgical steel for sinter tools. Proceedings PM²TEC2002 - World congress on powder metallurgy & particulate materials, 16.-21. Orlando, Florida USA.

N.N. (2002). Theoretical Manual of Third Wave AdvantEdge™ Version 4.0. Third Wave Systems, Minneapolis USA.

Agradecimentos: Ao Instituto Fraunhofer de Tecnologias de Produção IPT pelo apoio técnico e financeiro.

# Text boxes

X [mm]

X [mm]

X [mm]

Y [mm]

Y [mm]

Y [mm]