ESTUDO MACROESTRUTURAL DO METAL DEPOSITADO PELO ARAME ER 5183 NA SOLDAGEM MIG EM ALUMÍNIO NAVAL

A. L. Peixoto (1), H. A. L. Almeida (1), E. M. Braga (1), C. A. M. Mota(1) , , C. B. S. Abreu (2)

- Departamento de Engenharia Mecânica, Centro Tecnológico, GETSOLDA, Universidade federal do Pará, Tv. Augusto Correa, 01, Guamá, Belém, PA, CEP: 66075-110.

- Departamento de Mecânica, Centro Federal de Educação Tecnológica, 1155, Marco, Belém PA, CEP 66093-020

Palavras-chaves: Soldagem, Processo MIG, Alumínio, Macroestrutura.

#### RESUMO

Na soldagem de chapas finas de alumínio naval, elevados níveis de aporte térmico podem causar grandes deformações ou até a destruição da junta soldada. A macroestrutura da zona fundida sofre grandes variações com a modificação do nível de energia implicando, muitas vezes, na formação de regiões tenso-térmicas críticas à soldagem. Este trabalho visa analisar a macroestrutura do metal de solda produzido sobre chapas finas.

Utilizou-se, para isso, uma fonte eletrônica de soldagem multiprocessos Digitec 600, um carro suporte/translação Tartílope V1 da tocha de soldagem e um microcomputador com interface à fonte de energia através do software Oscilos 4. A fonte, em CC+,  foi ajustada em tensão constante. A soldagem automática de simples deposição foi realizada na posição plana em chapas AA 5052 de 3mm de espessura, utilizando o consumível AWS ER 5183, de 1,2 mm de diâmetro. Para a proteção do arco voltaico foi utilizado argônio puro com uma vazão de 15 l/mim. Os parâmetros de soldagem avaliados foram a tensão (19 V, 21 V e 23 V) e a velocidade de alimentação de arame (6,0 cm/min e 7,0 cm/min).

As análises dos resultados indicaram a mudança da macroestrutura do metal de solda com os aumentos simultâneos da tensão e velocidade de alimentação.

REFERÊNCIAS:

CHIAVERINI, V. – O papel da Engenharia na Era dos Matérias, III Congresso de Engenharia Mecânica Norte Nordeste (III CEM-NNE/94), 1994

GUERRA, I. M. – Soldagem e Técnicas Conexas: Processos, Livro editado pelo autor, Porto Alegre

MATSUDA, F. et al – Proceedings of de Conference on Arc Physics and Weld pool Behavior, Vol. 1, Welding Institute, Cambridge, U.K.,1980.

POVOA, A.A. 1993, – Ficha Técnica da Alcan - Alumínio do Brasil S/A, 1º Edição, Brasil.

QUITES, A. M. e DUTRA, J. C. – Tecnologia da Soldagem a Arco Voltaico, EDEME, 1979

ROCHA, O. F. L. – Influência do superaquecimento e da vazão de um gás inerte na formação da macroestrutura de solidificação do alumínio e do eutético Al-33Cu, Tese de Mestrado, UFPa, 1998.

WAINER, E. et al. – Soldagem Processos e Metalurgia, Ed. Edgard Blucher LTDA, São Paulo, 1992.