AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DE DEPOSIÇÃO EM SOLDAS PRODUZIDAS PELO PROCESSO MIG SOBRE ALUMÍNIO NAVAL

A. L. Peixoto (1), H. A. L. Almeida (1), E. M. Braga (1), C. A. M. Mota(1) , , C. B. S. Abreu (2)

- Departamento de Engenharia Mecânica, Centro Tecnológico, GETSOLDA, Universidade federal do Pará, Tv. Augusto Correa, 01, Guamá, Belém, PA, CEP: 66075-110.

- Departamento de Mecânica, Centro Federal de Educação Tecnológica, 1155, Marco, Belém PA, CEP 66093-020

Palavras chaves: Soldagem, MIG, Rendimento.

#### RESUMO

A produtividade é um requisito muito importante na área da soldagem. Ela permite visualizar as melhores condições entre os parâmetros do processo de soldagem que proporcionam a elevação do rendimento para um dado consumível. Este trabalho avaliou o efeito da tensão do arco e da velocidade de alimentação de arame sobre as características econômicas do processo de soldagem MIG, em chapas finas de alumínio naval.

Utilizou-se uma fonte eletrônica de soldagem multiprocessos, um carro suporte/translação Tartílope V1 da tocha de soldagem e um microcomputador com interface à fonte de energia através do software Oscilos 4. A fonte, em CC+,  foi ajustada em tensão constante. A soldagem automática de simples deposição foi realizada na posição plana em chapas AA 5052 de 3mm de espessura, utilizando o consumível AWS ER 5183 de 1,2 mm de diâmetro. Para a proteção do arco voltaico foi usado argônio puro com vazão de 15 l/mim. Os parâmetros avaliados foram a tensão (19 V, 21 V e 23 V) e a velocidade de alimentação de arame (6,0 cm/min e 7,0 cm/min).

Os resultados indicaram que o rendimento de deposição manteve-se, praticamente, inalterado com a mudança nos níveis de tensão e velocidade de alimentação de arame.

REFERÊNCIAS:

CHIAVERINI, V. – O papel da Engenharia na Era dos Matérias, III Congresso de Engenharia Mecânica Norte Nordeste (III CEM-NNE/94), 1994

GUERRA, I. M. – Soldagem e Técnicas Conexas: Processos, Livro editado pelo autor, Porto Alegre

MATSUDA, F. et al – Proceedings of de Conference on Arc Physics and Weld pool Behavior, Vol. 1, Welding Institute, Cambridge, U.K.,1980.

QUITES, A. M. e DUTRA, J. C. – Tecnologia da Soldagem a Arco Voltaico, EDEME, 1979

WAINER, E. et al. – Soldagem Processos e Metalurgia, Ed. Edgard Blucher LTDA, São Paulo, 1992