CARACTERÍSTICAS DA TÉCNICA ELID GRINDING NA RETIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIES COM QUALIDADE ÓTICA

D. C. Domingos (1), O. Dambon (2), U. Schneider (2), R. B. Schroeder (1), F. Klocke (2)

- Departamento de Engenharia Mecânica, Laboratório de Mecânica de Precisão, Universidade Federal de Santa Catarina, Caixa Postal - 476 - EMC, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis, SC, CEP 88.040-970

- Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Steinbachstrasse 17, 52074 Aachen, Germany

Palavras-chave: ELID grinding, qualidade ótica, corte dúctil

#### RESUMO

A crescente demanda e aplicação de componentes óticos na engenharia torna necesssária a constante inovação dos processos de fabricação, tornando-os mais baratos e reprodutíveis.O presente trabalho propõe uma nova técnica de fabricação capaz de gerar superfícies com qualidade superficial ótica e também boa qualidade de forma em diferentes materiais. Trata-se do princípio de ELID grinding, que vem atualmente sendo desenvolvido no Fraunhofer IPT (Alemanha) em parceria com o instituto RIKEN (Japão).

A figura 1 apresenta o princípio de funcionamento de tal processo.

Figura 1: Princípio de funcionamento do ELID grinding

As ferramentas de corte apresentam como ligante ferro fundido e como partícula abrasiva diamante, nos mais variados tamanhos de grão, dependendo da ferramenta, numa concentração de 25% do volume total do material do rebolo (4,4 karat/cm3).

A ferramenta é conectada a um eletrodo de carga positiva e um eletrodo de carga negativa é posicionado a uma distância da ferramenta que varia de 0,1 a 0,3 mm. Através do correto posicionamento da tubeira de refrigeração garante-se que a fenda entre ferramenta e eletrodo esteja permanentemente preenchida com fluido de corte. Uma diferença de potencial entre ferramenta e eletrodo é aplicada, gerando uma corrente entre ambos e provocando a eletrólise da água presente na solução. Os íons OH- resultantes migram para a ferramenta de corte (pólo positivo) ocasionando a oxidação da mesma e gerando o óxido Fe(OH)2. Tal óxido apresenta comportamento frágil e é facilmente removido durante o processo, fazendo com que os grãos abrasivos estejam sempre bem protusos. Assim, consegue-se um processo onde a ferramenta de corte é dressada continuamente durante o mesmo.

Foi elaborado um dispositivo de fixação dos eletrodos na máquina LOH Spheromatic 120 SL, onde foram realizados os testes. Essa máquina é utilizada para retificação de lentes planas e esféricas com diâmetros entre 20 e 120 mm.

Foram usinados diferentes tipos de materiais, como aço, WC, SiC, Si3N4, ZrO2, zerodur e safira, que são aplicados em diversos ramos da engenharia. Aço, WC, SiC, Si3N4 e ZrO2 são utilizados no molde de precisão de vidros óticos. Safira encontra aplicação na indústria de semi-condutores, por exemplo na fabricação de diodos de luz azul. Devido a sua baixa dilatação térmica, o Zerodur encontra aplicação em sistemas de posicionamento com alta precisão e também como lentes a serem utilizadas no espaço.

Durante o processo, foi analisada principalmente a qualidade superficial das superfícies geradas. Na figura 2 são apresentados os valores de rugosidade (Ra) para cinco materiais, utilizando-se a ferramenta de granulometria #8000 (grão abrasivo em torno de 2 e 3 µm). As condições de usinagem utilizadas foram: velocidade de rotação = 5000 rpm, f = 2 µm/min, material removido = 20 µm e vc = 11,5 m/s.

Figura 2: Valores de rugosidade com o uso da ferramenta #8000

Utilizando-se a técnica ELID grinding foram alcançadas superfícies com qualidade ótica, isto é, com valores extremamente baixos de rugosidade superficial e isentas de trincas, para todos os materiais usinados.

Além disso comparou-se a retificação com ELID e sem ELID bem como o polimento na usinagem do vidro LaFN21, que se caracteriza por apresentar comportamento dúctil quando usinado. Para a retificação com e sem ELID utilizou-se as mesmas ferramentas e parâmetros de corte. Na figura 3 apresenta-se a análise das superfícies das lentes usinadas. Para retificação com ou sem ELID foi utilizada a ferramenta de granulometria #4000 (tamanho médio de grão de 4 µm) e as seguintes condições de usinagem: f = 0,003 mm/min, vc = 11,5 m/s. Para o polimento utilizou-se CeO2 como partícula abrasiva, diluído em água (60 g/l) e utilizou-se feltro impregnado com resina como pad de polimento. As condições de polimento foram: pressão = 0,24 bar, velocidade de rotação da peça = 150 rpm, tempo de polimento = 15 min.

Figura 3: Análise das superfícies das lentes

Observa-se que a superfície polida e retificada com ELID apresentam as mesmas características, bem diferentes daquelas encontradas na superfícia retificada sem ELID. A superfície usinada com ELID não apresenta fratura frágil, sugerindo assim o corte dúctil do material. Além disso presume-se que durante o processo com ELID, o processo de retificação e polimento acontecem simultaneamente. Enquanto a retificação é executada pelos grãos de diamante, o polimento da superfície ocorre pela ação das partículas de Fe(OH)2 desprendidas do material ligante do rebolo.

##### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Katahira, K., Watanabe, Y., Ohmori, H., Kato, T., ELID grinding and tribological characteristics of TiAlN film, International Journal of Machine Tools & Manufacture 42, 2002, 1307-1313.

Ohmori, H., Katahira, K., Nagata, J., Mizutani, M., Komotori, J., Improvement of corrosion resistance in metallic biomaterials using a nem electrical grinding technique, Annals of the CIRP, Vol. 51/1/2002, 491-494.