##### O HIDROCARBONETO É UM MAL NECESSÁRIO NA ELETROEROSÃO OU EXISTEM ALTERNATIVAS PARA SUA SUBSTITUIÇÃO?

L. J. Arantes - ljarantes@mecanica.ufu.br

M. B. da Silva - mbacci@mecanica.ufu.br

E. M. da Silva - emalaqui@mecanica.ufu.br (Coorientador)

A. A. Raslan - ltm-raslan@ufu.br (Orientador)

Universidade Federal de Uberlândia - Faculdade de Engenharia Mecânica - Av. João Naves de Ávila, 2160 - Campus Santa Mônica - Bloco 1M - Uberlândia - MG - 38400-902

Área: 03 – Produção e Processos de Fabricação

##### RESUMO

O processo de Usinagem por Descargas Elétricas é muito utilizado na usinagem de materiais de elevada dureza, difíceis de serem usinados por processos convencionais, além de permitir a confecção de geometrias bem complexas e de minúsculas dimensões. Um dos materiais mais largamente usinados por EDM (Electrical Discharge Machining), segundo Cruz et al (1999) é o aço-ferramenta ABNT M2, que apresenta grande versatilidade, combinando excelente tenacidade, dureza e resistência a abrasão, muito indicado para confecção de matrizes de estampagem profundas e outras ferramentas de deformação plástica à frio.  O objetivo principal deste trabalho é o estudo das superfícies usinadas pelo processo EDM com diferentes tipos de fluidos dielétricos em três regimes de usinagem. A Figura 1 apresenta alguns exemplos de moldes e matrizes fabricados pelo processo EDM.

Figura 1. Exemplos de moldes fabricados pelo processo EDM (Intech EDM, 1996).

Os diversos fluidos dielétricos utilizados possibilitam diferentes condições de usinagem e muito pouco se sabe sobre qual o fluido mais indicado para operações de acabamento ou desbaste. Além disso, hoje vivemos uma crise cambial e do petróleo por questões externas que têm elevando consideravelmente os custos com os fluidos, derivados do petróleo. Portanto, até quando seria possível a utilização de fluidos mais baratos sem prejuízo para a qualidade das peças usinadas e tempo de operação. Já foram realizados vários estudos sobre a possibilidade da substituição dos fluidos dielétricos comuns por água deionizada e soluções aquosas de glicerina, que não é toxica e de fácil descarte, segundo König e Dauw (1998). Hoje uma das questões mais importantes em uma empresa é a saúde dos empregados, óleos tem sido usados como fluido dielétrico desde o início do desenvolvimento do processo, mas apenas na última década grandes esforços científicos e de pesquisa têm sido feitos tanto na composição quanto na biocompatibilidade com as pessoas que trabalham com esse material. Segundo Guitral (1997) uma das questões mais importantes em uma empresa é a saúde dos empregados, ou seja, questões de saúde e segurança no trabalho aceleraram o processo de desenvolvimento dos fluidos dielétricos. Alguns produtores de fluidos internacionais tem adicionado vitaminas A, E e D, batizados de fluidos BIO-ENRIQUECIDOS, como forma paliativa para reduzir os problemas dermatológicos causados nos usuários, Arantes ( 2001).

Dos fatores importantes nos fluidos dielétricos, podemos discutir sobre os que realmente importam para a saúde do operador e ao meio ambiente: Ponto de Ebulição, Ponto de Fulgor, Odor, Estabilidade à Oxidação e Perigo à saúde, Kaminski e Capuano (1999).

O querosene que ainda muito utilizado nas indústrias, deixa muito a desejar em relação aos fluidos específicos para EDM, com relação a TRM, RD, Ra e Topografia). Porém, os aspectos de toxidade e perigo no manuseio do querosene reafirmam que seu uso como dielétrico para EDM deve ser realmente proibido no Brasil, assim como já acontece nos Estados Unidos.

A grande expectativa na usinagem por eletroerosão hoje é quanto a possível utilização do biodiesel como substituto permanente para os hidrocarbonetos, Santana (2003). Apesar do seu custo ser ainda maior que qualquer outra opção para o processo EDM, esperasse que com o avanço tecnológico previsto para os próximos anos provoquem uma produção em massa do biodiesel e seu custo torne-se baixo o suficiente para uso na indústria de ferramentaria.

Palavras-chave: EDM, Fluidos Dielétricos, Glicerina e Biodiesel.

REFERÊNCIAS

Arantes, L. J., 2001; “Performance Evaluation of Dielectric Fluids for Electrical Discharge Machining Process”, Master’s Dissertation, Federal University of Uberlândia, MG-BR / MIT (Massachusetts Institute of Technology), MA, USA.

Cruz, C., Malaquias, E. S., Fernandes, l. A., 1999, Introdução à Usinagem Não Tradicional, DEEME, UFU, Uberlândia-MG, pp. 7-19.

Guitral, E. Bud, 1997, The EDM Handbook, Hanser Gardner Publication, Cincinnati, 306 pp.

Intech EDM, 1996, A Guide to Understanding and Selecting EDM Dielectric Fluids, Broadview, IL. Internet adress: www.edmtalk.com

Kaminski, P. C.; Capuano, M. N.; 1999, Revista OESP Metal-Mecânica, Ano 4, nº 25, OESP Mídia, São Paulo, p.p. 42-47.

König & Dauw, D. F., 1998, Estudo de um Sistema por Penetração em meio Aquoso, São    Paulo, Revista Máquinas & Metais, Aranda Editora – Ano XXXIV, Dezembro, nº 395, pp.     20-27.

Santana, J. P.; 2003, Revista Química e Derivados, Ano XXXVIII, nº 414, Editora QD Ltda., pp. 8-18.