FORJAMENTO LIVRE DE UM CILINDRO DE AÇO E ALUMÍNIO, ANÁLISE DA DEFORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE ATRITO.

M.R.V.ARAÚJO e M.A.MENEZES

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista.

Avenida Brasil Centro, Ilha Solteira, SP, CEP: 15385-000.

Palavras-chave: tensão, deformação e atrito.

RESUMO

Atualmente, devido à globalização e escassez energética há grande esforço de profissionais, principalmente aqueles ligados à área técnica como engenheiros e cientistas em racionalizar a produção industrial.

Apesar dos processos de conformação dos metais diferirem amplamente no que diz respeito à velocidade, temperatura, e na maneira pela qual as forças são aplicadas, todos possuem uma característica semelhante: zona plástica, interface entre o material plasticamente deformado e as ferramentas rígidas, e também regiões de transição elasto-plástica no material.O teste de compressão possui grande importância para processos de conformação, visto que possibilita a análise de deformação do material sem complexidade na formação da estricção como no ensaio de tração, além da análise das condições de atrito envolvidas no processo, permitindo assim seleção de lubrificante adequado.

O ensaio foi realizado utilizando-se aço 1020 e alumínio, com duas dimensões para cada material, de acordo com a tabela 1 e obedecendo à norma ASTM para dimensões de corpos de prova para compressão. As condições de atrito analisadas serão: a seco, papel, teflon e óleo lubrificante.A máquina utilizada é máquina de ensaio universal de acionamento hidráulico, marca Hickert, com capacidade de 100.000Kgf, do Laboratório de Estrutura Metálicas e de Madeira do departamento de Engenharia Civil da FEIS/UNESP.

O deslocamento é especificado como uma deformação de 0,2 ou 0,1% (e= 0,002 ou 0,001).[1]

Para descrever a tensão ou pressão de conformação num determinado processo de conformação metálica consistem invariavelmente em três termos:

p = τo g (f) h(c)

Onde:

τo  = a resistência ao escoamento do material para um estado de tensões apropriado, isto é, uniaxial, deformação plana, etc., sendo função da deformação, temperatura e taxa de deformação.

g(f) =uma expressão para o atrito na interface ferramenta-material de trabalho.

h(c)= uma expressão da geometria da ferramenta e da geometria da deformação. Este termo pode ou não incluir uma contribuição na deformação redundante.

Uma vez que os processos de conformação mecânica envolvem grandes deformações plásticas é desejável que se meça a curva de escoamento até deformações verdadeiras de 2,0 a 4,0. Além disso, vários desses processos envolvem elevadas taxas de deformação.

(ε ~100 s-1 ), que podem não ser obtidas muito facilmente através  das facilidades geralmente disponíveis para testes mecânicos.[2]

A figura1mostra a relação de tensão-deformação de um corpo de prova com as seguintes características:

Tabela 1: geometria dos corpos de prova ensaiados

| Material | Aço 1020 | Alumínio |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro | 36 mm | 36 mm |
| comprimento | 71,9 mm | 54 mm |

Tabela 2: Materiais e condições de atrito  e deformação máxima.

| Material | Lubrificante | Carga (ton) | deformação |
| --- | --- | --- | --- |
| Aço | teflon | 40 | 0,0358 |
|  | óleo | 40 | 0,0325 |
|  | a seco | 40 | 0,0075 |
|  | papel | 40 | 0,03 |
|  | teflon | 40 | 0,0543 |
| Alumínio | óleo | 40 | 0,0546 |
|  | a seco | 40 | 0,0829 |
|  | papel | 40 | 0,0522 |

Fig 1. Gráfico da tensão compressiva verdadeira ( Kgf/mm2 ) & deformação verdadeira

Agradecimentos: Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp-Ilha Solteira

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1]MEYERS,M. A. ; CHAWLA, K.K.Princípios de metalurgia mecânica.São Paulo: Edgard blucher, 1982.5050p.

[2]DIETER,G. E. Workability Tests.In:DAVIS, J.R.etal.Metals hand book: forming and forging.9 th.ed.Ohio:ASM,1988.v.14, p.374-377.

[3]COLPAERT, H.Micrografia.In:   .Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns.3.ed.São Paulo:Edgard Blucher, 200.cap.3,p.121-198.: