SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE ESTAMPAGEM E LEVANTAMENTO DE CURVAS LIMITE DE CONFORMAÇÃO (CLC´s)

J. Bolsi

Departamento de Engenharia Mecânica, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, C.P. 476, Trindade, Florianópolis, SC, CEP: 88040 - 900.

M.C. Lobão, E. A. Fancello e C. A. S. de Oliveira.

Palavras Chave: Curva Limite de Conformação, Elementos Finitos e Estampagem.

# RESUMO

O trabalho desenvolvido refere-se a processos de estampagem e teve como objetivo traçar curvas limite de conformação (CLCs) de chapas através de procedimento experimental, bem como, simular numericamente o processo em questão.

A parte experimental da análise teve como diretriz o ensaio de Nakasima e foram utilizados três tipos de aços, com diferentes características de estampabilidade: estampagem média (EM), estampagem extra profunda (EEP) e estampagem extra profunda peça crítica (EEP PC). Já a simulação numérica procurou traçar uma correlação com o processo experimental, analisando os níveis de deformação e a influência de fatores como atrito e propriedades do material. O método utilizado foi o de Elementos Finitos e a aplicação se deu através do código comercial  MSC Marc.

No ensaio Nakasima, analisou-se a influência do atrito e do tipo de prensa-chapas (com e sem fixador (“drawbead”)), no que diz respeito à variação dos pontos na curva. E por fim, analisou-se a diferença entre a estampabilidade dos aços BC G2 L, CD EEP, CD EM Bf ZnBR.

Na simulação numérica do processo de estampagem, foram feitas análises com 3 diferentes tipos de elementos: sólido de revolução, casca e sólido 3-D.

Para a obtenção de CLCs, o procedimento experimental foi dividido em cinco etapas principais: marcação da grade de quadrados nas chapas utilizadas, operação de estampagem, medição das deformações, cálculo das deformações principais e obtenção das curvas limite de conformação.

A simulação numérica especificou, para cada tipo de modelo, aspectos relacionados ao modelamento e geração da malha, condições de contorno, definição das propriedades geométricas e dos materiais, condições de contato e atrito, condições de carregamento e formulações. Verificou-se que o modelo utilizando elementos do tipo sólido de revolução mostra-se particularmente interessante devido a um menor custo computacional e uma boa precisão dos resultados quando comparados aos demais elementos. A análise numérica da influência do atrito mostra que o acréscimo deste altera a distribuição das deformações principais máximas reais na chapa. O valor máximo destas deformações aumenta e passa a concentrar-se na região onde não existe contato entre chapa e ferramenta (matriz, prensa-chapa e punção), pois, o atrito existente entre ferramenta e peça restringe o escoamento do material.

As CLCs traçadas mostraram que as chapas do aço BC G2 L apresentaram melhor estampabilidade, fato explicado pela maior espessura desse material. Já o aço CD EM Bf ZnBR mostrou-se muito ruim para estampagem, sendo o revestimento de zinco um dos fatores responsáveis. Tais resultados podem ser vistos na figura 1.

Figura 1 – Curvas Limite de Conformação dos materiais utilizados.

A adição de lubrificante no punção e no raio da “boca” da matriz permitiu uma melhor representação do lado direito da CLC, garantindo uma maior confiabilidade na avaliação de uma peça sujeita a tais níveis de deformação

A comparação entre os resultados experimentais e numéricos apresentou uma certa dispersão nas regiões de estricção da chapa, visto que, os modelos utilizados nas simulações não incorporam o dano sofrido pelo material e, também, não permitem o refinamento da malha a partir de determinado nível de deformação.

Agradecimentos: ao CNPq, ao Laboratórios de Conformação (LabConf – UFSC) e ao Grupo de Análise e Projeto Mecânico (GRANTE – UFSC).

Referências Bibliográficas:

- Marciniak, Z.; Kuczynski, K.; Pokora T.; Influence of the plastic properties of a material on the forming liit diagram for sheet metal in tension; Int. J. Mech. Sci.; Pergamon Press; Vol. 15; p. 789 – 905; 1973.

- MSC Marc Volume A. Theory and user information. Version 2001.

- Nakazima, K.; Kikuma, T.; Hasuka, K.; Study on the formability of steel sheets; Yawata Technical Report; p. 111-141; Setembro 1968.

- Neto, E. A. de Souza; Perić, D.; Owen, D. R. J., Computacional Plasticity – Small and large strain. Analyses of elastic and inelastic solids; Apostila do curso de mecânica computacional não-linear; USP; 2002.

- Newby, J. R.; Formability of Steel Sheet; Metals Handbook; Forming and forging; 9a edição; vol. 14; p. 545-560; 1988;

- Oliveira, C.A.S.; Apostila da disciplina EMC5217 – Trabalho de Chapas; 1998.

- Renó, R. T.; Conformabilidade e textura de chapas finas a frio de aço acalmado ao alumínio; São Paulo. Dissertação de Mestrado; EPUSP; p. 206; 1985.