EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE O TAMANHO DE GRÃO AUSTENÍTICO EM AÇOS MICROLIGADOS COMERCIAIS

# R. F. Roldão e J. Gallego

GC3M – Grupo de Caracterização Mecânica e Microestrutural dos Materiais

Departamento de Engenharia Mecânica

UNESP – Ilha Solteira

Caixa Postal 31 – Ilha Solteira/SP – CEP 15.385-000

Palavras-chave: aços microligados; microestrutura; austenita; tamanho de grão.

# RESUMO

Os aços microligados constituem uma importante classe dos materiais de engenharia, sendo bastante utilizados na fabricação de componentes automotivos e estruturais devido aos elevados níveis de resistência mecânica e tenacidade neles observados. Tais propriedades mecânicas são conseguidas através da combinação entre a adição de pequenas quantidades de elementos como nióbio, titânio e vanádio (microligantes) com processos de laminação controlados, que possibilitam. A presença de compostos formados a partir dos elementos microligantes permite controlar, através do ancoramento dos contornos de grão, a estrutura austenítica existente anteriormente à transformação de fase. Tal efeito permite ajustar as propriedades mecânicas da estrutura ferrítica-perlítica dos aços, resultantes do processo de fabricação, através de mecanismos como o refino de grão e o endurecimento por precipitação. Entretanto, a temperatura de austenitização pode provocar o crescimento do grão austenítico e comprometer as propriedades mecânicas dos aços microligados sob estudo.

No presente trabalho dois aços microligados comerciais, cujas composições químicas são apresentadas na Tabela 1, foram investigados. O aço C foi fabricado como uma tira a quente multimicroligada, usada em engenharia estrutural, enquanto o aço V recebeu a adição apenas de vanádio. Este material é empregado na construção de componentes automotivos.

Tabela 1 Composição química dos aços investigados (% peso).

| aço | C | Mn | Si | Nb | Ti | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # C | 0,14 | 1,38 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| V | 0,37 | 1,39 | 0,62 | - | - | 0,09 |

A investigação do efeito da temperatura sobre a estrutura austenítica dos aços C e V foi realizada em pequenas amostras cilíndricas, usinadas a partir do material disponibilizado. As temperaturas de austenitização empregadas foram 950, 1050, 1150 e 1220C, nas quais as amostras foram mantidas por uma hora. A estrututura austenítica em cada uma das condições foi revelada por um procedimento semelhante ao descrito por Barraclough (1973), no qual efetuou-se um revenido a 550C durante 24 horas após têmpera em água e seguiu-se um ataque metalográfico com solução aquosa saturada de ácido pícrico a quente. As medidas do antigo tamanho de grão da austenita foram realizadas pelo método de contagem de interceptos em linha-teste. Para tanto foram empregadas diversas áreas fotografadas em microscópio ótico Zeiss, modelo Metaval, seguindo o procedimento estabelecido pela norma ASTM E112 (1988).

O ataque químico usado sobre a superfície polida das amostras mostrou ser eficaz na revelação dos antigos contornos de grão da austenita, como mostram as micrografias apresentadas na Figura 1. Percebeu-se que houve um significativo efeito da temperatura de austenitização com o aumento no tamanho de grão, como mostra a Figura 2. Em ambos os aços investigados este comportamento foi observado mas, entretanto, em menor escala no aço C do que no aço V. Esta diferença se deve à natureza dos microligantes usados na fabricação dos materiais estudados. Segundo Narita (1975) os carbonitretos de vanádio são mais solúveis que os compostos formados a partir do nióbio e/ou titânio, de maneira que os precipitados formados no aço V eram menos eficazes no ancoramento dos contornos durante o crescimento de grão austenítico, especialmente acima de 1050C. Deste modo a presença de nióbio e titânio no aço C garantiram a este um crescimento de grão menos acentuado em todo o intervalo de temperatura investigado, embora parte desses microligantes possa ter sido disperdiçada na formação de partículas grosseiras cujo aspecto poligonal amarelado brilhante foi associado à partículas de natureza eutética (formadas durante a solidificação do lingote) (Kestenbach et al (1980)).

Figura 1 Estrutura austenítica observada após 1150C no aço C em (a) e V em (b).

Figura 2 Variação do tamanho de grão austenítico dos aços investigados com a temperatura.

# AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem as empresas COSIPA e VILLARES por terem gentilmente cedido as amostras utilizadas neste estudo

# REFERÊNCIAS

ASTM E112. Standard Test Methods for Determining Average Grain Size, V. 3.01 (1988)

BARRACLOUGH, D. R. Metallography, V. 6, pp. 465-472 (1973)

KESTENBACH, H.-J. et al. Anais do IV CBECIMAT, pp. 615-624 (1980)

NARITA, K. Transactions ISIJ, V. 15, pp. 145-152 (1975)