OTIMIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE COMPÓSITOS PARTICULADOS GRANITO-EPÓXI

Frank Shimabukuro

Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 70910-900, Brasília, DF, Brasil. frank.s@brturbo.com

Antônio Piratelli Filho (orientador)

Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 70910-900, Brasília, DF, Brasil. pirateli@unb.br

RESUMO:

A precisão de equipamentos como máquinas ferramentas e microscópios depende, em grande parte, dos materiais empregados na sua construção. Algumas propriedades desejáveis possuem elevado valor de módulo de elasticidade para minimizar o efeito de deformações elásticas, elevando o limite de resistência à compressão para evitar deformações plásticas, baixo coeficiente de expansão térmica para minimizar o efeito da variação da temperatura, entre outras.

Um dos materiais que tem sido empregados é o granito, que apresenta ainda densidade e custo reduzidos, e estabilidade dimensional em função do tempo. Porém, algumas desvantagens limitam a sua aplicação, como a reduzida tenacidade e a dificuldade de processamento na fabricação de peças com geometria complexa, associadas aos poros e trincas internas em sua estrutura e à elevada dureza que dificulta a usinagem.

Uma alternativa para viabilizar o emprego do granito é a obtenção de compósitos com matriz polimérica. Estes compósitos correspondem a uma associação de resina epóxi com adição de grandes quantidades de granito na forma de pó com partículas muito finas. Este compósito tem como característica a facilidade de moldagem de peças com geometria complexa e resulta em elevados módulos de elasticidade e resistência mecânica.

O objetivo deste trabalho é otimizar a resistência à compressão de compósitos particulados granito-epóxi. Para isto, devem ser construídos corpos de prova com geometria idêntica, processados em matriz fechada, empregando pó cerâmico com granulometria variável e resina epóxi em proporções variando entre 10 e 15%. Ensaios mecânicos de compressão devem ser realizados para avaliar os resultados do processamento.

Para uma maior e mais eficiente compactação do granito-epoxi, a matriz fechada será dividida em três partes: base, corpo e tampa. Será projetada no Microsoft Auto Cad 14 e confeccionada de aço 1020.

A permutação da granulação do granito será feita através de peneiras. Estas permitem a passagem de diferentes tamanhos de grãos. Serão separadas 3 amostras com as seguintes proporções (em massa):

- 1ª: 70% com grãos de 45(m e 30% com grãos entre 45 e 106(m;

- 2ª: 60% com grãos de 45(m e 40% com grãos entre 45 e 106(m;

- 3ª: 50% com grãos de 45(m e 50% com grãos entre 45 e 106(m.

Os resultados dos testes destrutivos de compressão serão anotados (em toneladas), convertidos para Mpa e ilustrados em tabelas e gráficos.

Palavras-chave: precisão dimensional, materiais compósitos, concreto polimérico.

Referências bibliográficas:

- RIBEIRO, F.M.M.; Purquerio, B. De M. et all. Granito sintético para estruturas de equipamentos de precisão de pequeno porte – metodologia de projeto.

- R. C. HIBBELER. 2001; Mechanics of Materials, Prentice Hall, fourth edition.

- VAN VLACK, L. H.; Princípio de Ciência dos Materiais, 1998. Editora EdgarBlucher.

- ASHBY, M. F. & Jones, D.R.H.; Engineering Materials. Vol. 1 e 2. New York, John Wiley & Sons, 1991.

- GILLULY, J. C.; Origin of Granite, 1947, The Geological Society of America.