Estudo de mecanismos de falha de juntas metálicas de topo coladas com resina epóxi.

### Mendes, Silvino Gracia; Nascimento, Carlos Eduardo Malta

Afiliação: Departamento de Materiais, Instituto Politécnico, Universidade de Estado do Rio de Janeiro, Rua Alberto Rangel s/n, Vila Nova, Nova Friburgo, Rio de Janeiro – Laboratório de Adesão e Aderência.

Palavras-chave: Adesão, Juntas metálicas, resina epoxi

#### RESUMO

O uso destes reforços compreende desde o recobrimento de superfícies com defeitos até o reforço estrutural, com o objetivo de aumentar a vida útil de equipamentos e minimizar custos de manutenção. A aplicação de um reforço de materiais compósitos de matriz polimérica sobre as estruturas metálicas convencionais é feita através de colagem. Dentre as vantagens deste tipo de união entre materiais pode-se destacar a ausência de aporte de calor durante o processo de junção, o que implica que a microestrutura dos aderentes não sofre alterações. Outra grande vantagem do ponto de vista da implementação da união por adesão é que o custo do processo é baixo, cerca de 70% menor do que os métodos convencionais, tendo em vista que os equipamentos empregados são menos sofisticados do que os normalmente utilizados nos processos de junção dos materiais, e que o duto pode operar, dependendo da pressão interna, normalmente durante o reparo. Além disso, após o reparo,  a área reparada mantém a capacidade do sistema de operar dentro da pressão de serviço. A figura 1 abaixo mostra como é feito o reparo em dutos.

## Figura 1- Representação do reforço em dutos

Existe uma forte dependência entre as micro e/ou macrorugosidades existentes na superfície dos dutos e o comportamento mecânico do reparo. Esta dependência propriedade/  rugosidade está ligada ao fato que a ancoragem mecânica é, em muitos sistemas aderente/  adesivo, a principal responsável pela resistência adesiva.

O objetivo deste trabalho de pesquisa é investigar inicialmente o modo de falha (coesiva e adesiva) das juntas de topo coladas com resina epóxi, com e sem tenacificadores, em função da variação do trabalho mecânico na superfície do substrato metálico e da espessura da camada de adesivo epóxi. Em outras palavras, neste trabalho estamos interessados em quantificar a influencia das variáveis citadas abaixo na tensão de fratura da junta de topo, ou seja:

f =  F( A, B, C )       A = Rugosidade.

B = Espessura da camada adesiva.

C = Modulo de Elasticidade e/ou Tenacidade.

Para análise do efeito dos tratamentos químicos e da espessura da resina nas juntas coladas, avaliamos a resistência mecânica das juntas em topo coladas com resina epóxi para dois tratamentos superficiais no substrato e para duas espessuras do adesivo.

Neste trabalho, realizamos experimentos para dois níveis O projeto em questão baseia-se na seguinte configuração de níveis, representada pela matriz de planejamento a seguir:

| Parâmetros | Código | Nível 1 (-) | Nível 2 (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Espessura (mm) | X1 | 0.6 | 1.6 |
| Ataque da Superfície | X2 | Lixada 320 PAA + PAD | Polida + P2 + PAA + PAD |

Tabela 1 – Planejamento de experimento

Para o projeto em questão, analisaram-se intervalos de confiança para as médias relacionadas à variável Força de Ruptura. Os resultados se encontram tabelados a seguir. Utilizamos um número de corpos de provas inferior a 30 (n=4).

| Parâmetros |  | Variável aleatória | Intervalos de confiança |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espessura (mm) | Ataque analisado | Força de Ruptura ( N ) | IC de 95% | IC de 90% | IC de 80% |
| 1.6 | Polida + P2 + PAA + PAD | 554.27 ± 67.98 | ] 487.65 , 620.89 [ | ] 498.526 , 610.014 [ | ] 510.763 , 597.777 [ |
| 1.6 | # Lixada 320 # + PAA + PAD | 800.07 ± 38.85 | ] 761.997 , 838.143 [ | ] 768.213 , 831.927 [ | ] 775.206 , 824.934 [ |
| 0.6 | # Polida + P2 + PAA + PAD | 920.18 ± 183.55 | ] 740.301 , 1100.06 [ | ] 769.669 , 1070.69 [ | ] 802.708 , 1037.65 [ |
| 0.6 | # Lixada 320 # + PAA + PAD | 920.67 ± 120.86 | ] 802.227 , 1039.11 [ | ] 821.565 , 1019.78 [ | ] 843.32 , 998.02 [ |

1. Os valores calculados para os Intervalos de Confiança permitiram obter valores que direcionarão as análises futuras para as variáveis observadas. Além disso, consideramos os resultados obtidos satisfatórios, visto que a análise experimental de juntas coladas é um processo de difícil controle e realização.

2. O valor do Efeito Principal da Espessura mostra que a energia de ruptura diminui 0,022 N/mm2, quando mudamos da espessura de 0,6 para 1,6. Com esse resultado vemos que o nível superior ( + ) para a espessura é 0,6, e o inferior ( - ) 1,6;

3.  O valor do Efeito Principal do Tratamento de Superfície mostra que a energia de ruptura aumenta 0.036 N/mm2  quando passa do tratamento “A” para o “B”, ou seja, os ensaios 3 e 4 assumem o nível ( + ) e os ensaios 1 e2, o nível ( - );

4. O efeito de interação aumenta quando passa do tratamento “A” para o “B”.

Agradecimentos: FAPERJ pelas bolsas de iniciação científica.

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Kinloch, A.J, 1980, “Review: The Science of Adhesion, Part 1: Surface and Interfacial Aspects”, J. Materials Science, v.15, pp - 2141-2166

[2] Critchlow, G. W. and Brewis, D M., 1995, “Influence of Surface macroroughness on the Durability of Epoxide-Aluminium Joints”, Int. J. Adhesion and Adhesive, v.15, pp – 173-176.

[3] Sampaio, E. M., Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, 1998