ANÁLISE DE SENSIBILIDADE EM MODELOS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA

W. L. Cardoso, I. N. Bastos e J. F. V. Vasconcellos

.Instituto Politécnico IPRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Caixa Postal 97282, 28601-970 Nova Friburgo RJ

Palavras-chave: Análise de sensibilidade; impedância eletroquímica

RESUMO

Neste trabalho foi empregada a análise de sensibilidade de parâmetros para modelos de impedância eletroquímica.  No fenômeno estudado ocorre a evolução de bolhas de gás hidrogênio e isto dificulta o emprego de impedância eletroquímica. A partir de um modelo que descreve a resposta em impedância, foi estudada a sensibilidade dos diversos parâmetros, na tentativa de verificar se o modelo proposto estava coerente com os fenômenos considerados. Neste caso, a análise local foi calculada em relação à freqüência de excitação do sinal.

A análise de sensibilidade é o estudo de como as variações dos resultados dos modelos matemáticas podem ser relacionadas quantitativa  e qualitativamente às diferentes fontes de fatores que modificam o resultado. Neste sentido, pode-se citar que com o emprego da análise de sensibilidade é possível verificar a adequação do modelo ao sistema físico modelado, explicar os parâmetros que mais contribuem com o resultado obtido, a delimitação de domínio do espaço onde as variações são mais relevante, determinação das regiões ótimas para calibração de parâmetros e também determinar as dependências entre variáveis. Em suma, a análise de sensibilidade avalia a contribuição total dos diferentes variáveis de entrada na incerteza final do resultado.

No trabalho de Gabrielli et al. (2002) foi proposta a equação para modelar a impedância eletroquímica. Como esta equação é dependente de vários parâmetros físicos, procedeu-se à análise de sensibilidade destes parâmetros. Na figura 1, é mostrado um diagrama simulado e na figura 2 a análise de sensibilidade do módulo da impedância.(1 )

Figura 1 – Diagrama de impedância simulado pela equação 1.

Figura 2 – Efeito da sensibilidade de parâmetros de natureza eletroquímica no módulo da impedância.

Pelos resultados obtidos nota-se que o potencial aplicado, E tem grande efeito na modelagem. Entretanto, o coeficiente de Tafel, b1 é ainda mais importante. Este parâmetro se relaciona com a taxa de evolução de bolhas, que é o fenômeno mais importante neste modelo. O efeito de E pode ser facilmente mostrado no deslocamento do diagrama para uma pequena alteração do valor de E em apenas 3 mV, como mostrado na figura 1.

Agradecimentos: À UERJ pelo apoio na realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS :

Beck, J. V., Blackwell, B. and St. Clair Jr., C. R., 1985, Inverse Heat Conduction, Wiley, New York.

C. Gabrielli, F. Huet, R. P. Nogueira, 2002, Electrochimica Acta, N.47, pp.2043-2048.

Mansfeld, F., 1988, Corrosion, V.44, N. 8, 558-559.

I. N. Bastos, W. L. Cardoso, J. F. V. Vasconcellos,  F. Huet, R.P. Nogueira, C. Gabrielli Sensitivity Analysis of Electrochemical Impedance under Bubble-Induced and Forced Convections, COBEM 2003 http://sensitivity-analysis.jrc.cec.eu.int/default.htm, disponível em 28/05/2003, acessado em 28/05/2003