- AVALIAÇÃO DA RESISTENCIA À ABRASÃO DE PISOS CERÂMICOS POR COMPARAÇAO COM PADRÕES DE DUREZA MOHS

- G. M. O. Reis(1) K. P. Martins(1) P. E. Fernandes(1) K. M. Aguiar(1) R. A. Gonçalves(2)

- Graduandos em Engenharia Mecãnica, Universidade Federal de Uberlãndia

- Professor orientador, Faculdade de Engenharia Mecãnica, UFU

Palavras-chave: cerâmica, microabrasão, PEI e dureza Mohs.

RESUMO

A avaliação da resistência à abrasão de pisos cerâmicos do tipo vidrado é realizada pelo ensaio abrasométrico PEI, de acordo com a NBR 13818. O método PEI no entanto, apresenta alguns problemas devido a sua subjetividade, uma vez que é fortemente dependente da acuidade visual de um observador. Além disso os resultados podem ser influenciados pela coloração e serigrafia aplicadas às cerâmicas. Tentativas para substituir o ensaio PEI tem sido feitas, sem no entanto lograr êxito.

De acordo com Zum Gahr, a abrasão é considerada como um processo de riscamento múltiplo. Desta forma, a resistência ao risco têm sido usada de forma equivocada como indicador da resistência à abrasão uma vez que quando o material tem dureza elevada e as partículas abrasivas são dotadas de elevada energia, pode provocar lascamento  que é a forma mais severa de desgaste.

Gonçalves (2002) e colaboradores propuseram um método em que o coeficiente de desgaste de um material obtido pelo ensaio de microabrasão é comparado com os respectivos coeficientes de desgaste dos padrões de dureza Mohs também obtidos por microabrasão. Neste processo, encontraram as Equações 1 e 2 obtidas para os abrasivos Al2O3 e SiC.

KE=−ln(KC)+19,570,73   (1)        KE=−ln(KC)+19,750,93     (2)

Neste trabalho, foram obtidos os coeficientes de desgaste em microabrasão e as durezas Mohs de quatro cerâmicas de mesma classificação PEI (NBR 13818).

O ensaio de microabrasão foi realizado num microabrasômetro Calowear (Calowear Tester: Directions For Use, 1997) e as durezas Mohs por comparação com os padrões de dureza.

O ensaio de microabrasão Calowear consiste em fazer rolar uma esfera, sob gotejamento de uma dispersão aquosa de um abrasivo, sobre a superfície objeto de estudo, como pode ser visto esquematicamente na Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática do ensaio de microabrasão

Há a geração de uma calota na superfície da amostra, Figura 2. O coeficiente de desgaste KC pode ser obtido através da Equação 3, onde b é o diâmetro da calota, L a distância deslizada, FN a força normal aplicada e d o diâmetro da esfera (Calowear Tester: Directions For Use, 1997).

(3)

As calotas de desgaste geradas foram medidas utilizando-se um analisador de imagem Image-Pro Plus acoplado a um banco metalográfico Neophot 21 Carl Zeiss Jena. De posse dos valores medidos, foram calculados os coeficientes de desgaste KC utilizando-se uma planilha Excell. Com esses resultados aplicados às Equações 1 e 2, foram obtidos os coeficientes de desgaste equivalentes.

A Tabela 1.apresenta os resultados das durezas Mohs e coeficientes de desgaste equivalentes obtidos para as quatro cerâmicas estudadas

Tabela 1. Resistências ao desgaste equivalentes obtidas para o carbeto de silício e alumina

| Cerâmica | Classificação PEI | Dureza Mohs cerâmicas | KE (SiC) m2/N | KE (Al2O3) m2/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # A | III | 5 | 6.55±0,06 | 6.84±0,10 |
| B | III | 6 | 6.58±0,20 | 6.78±0,11 |
| C | III | 5 | 6.72±0,12 | 6.82±0,27 |
| D | III | 4 | 6.66±0,11 | 6.76±0,10 |

Podemos concluir que a dureza Mohs não e indicativo da resistência à abrasão PEI, mas que o coeficiente de desgaste equivalente permite comparar o desgaste das cerâmicas em microabrasão àqueles dos padrões de dureza Mohs. Pode ser visto na Tabela 1 que os coeficientes de desgaste relativos obtidos através das equações 2 e 3 indicam que as cerâmicas A, B, C e D apresentam comportamento em desgaste superiores aos minerais padrões com as mesmas durezas Mohs. Os valores numéricos mostram que estas cerâmicas tem comportamento em desgaste de microabrasão Calowear equivalentes a minerais de dureza Mohs 6,55, 6,58, 6,72 e 6,66 quando ensaiados com carbeto de silício e equivalente a minerais de dureza 6,84, 6,78, 6,82 e 6,76 quando ensaiados com alumina.

REFERÊNCIAS

1 - ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma NBR 13818, Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação e métodos de ensaio, ABR/1997, 78p Anexo D – Determinação da abrasão superficial, pp. 17 a 22. Anexo V – Determinação  da dureza segundo a escala Mohs, p.71.

2 - Zum Gahr, K. H., Microestructure and Wear of Materials, Elsevier Sc. Pub., Amsterdam, 1987, 554 p.

3 – Gonçalves, R. A., de Mello, J. D. B., Aguiar, K. M. da Rosa, F. G., Equivalent Wear Resistance: a New Way to Asses Abrasive Wear Resistance of Ceramic Tiles, Qualicer 2002, Castellón, Spain, 2002,  pp 217 – 222.

4 – CALOWEAR TESTER: Directions for Use, Centre Suisse D’electronique et de Microtechnique AS, Switzerland, 1997.