ABRASOMETRIA E ESCLEROMETRIA RETILINEA APLICADAS À CERÂMICAS DE PISO

R. R. Pires (1), M. F. Zambon (1), L. S. da Silva (1), M. J. X. de Souza (2) e R. A. Gonçalves (3)

- Graduandos em Engenharia Mecanica, Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica, Av. João Naves de Ávila, 2160, Bloco 1M, CEP:38400-902.

- Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica, Av. João Naves de Ávila, 2160, Bloco 1E.

- Professor orientador, Universidade Federal de Uberlândia.

Palavras-chave: cerâmica, abrasão, esclerometria e dureza

RESUMO

Os revestimentos cerâmicos destinados a pavimentos devem apresentar entre outras características a resistência ao desgaste, que é um dos fatores de manutenção da integridade superficial dos mesmos.

O desgaste é definido por Santana (1994) como sendo a perda progressiva de matéria da superfície de trabalho de um corpo, em virtude do movimento relativo na superfície de um segundo corpo, provocando modificações no material e na geometria da camada superficial solicitada. tribologicamente

Neste trabalho foram estudadas quatro cerâmicas as quais foram obtidas as classificações PEI e as durezas Mohs de acordo com a NBR 13818 (1997), abrasão a três corpos, dureza ao risco por esclerometria retilínea, dureza Mohs por comparação com os padrões e dureza Mohs obtida pelo método esclerométrico proposto por Gonçalves.

De acordo com Zum Gahr  (1987), a abrasão a três corpos representa a condição de desgaste em que há a interposição de partículas abrasivas livres entre duas superfícies animadas de movimento relativo.

A esclerometria consiste na simulação de uma partícula abrasiva atuando num determinado material. Para efeito de simplificação a partícula é em geral um penetrador de geometria conhecida como mostrado por Nogueira (1988) e Raslan (1993).

Os ensaios de desgaste foram realizados no abrasômetro LTM, proposto por Costa (2001), por ser o contracorpo revestido por borracha representando melhor a condição de desgaste promovida pelos pés, sendo avaliado pela perda de massa . Através dos ensaios esclerométricos as amostras foram riscadas a uma velocidade de 500 µm/s e sob uma carga normal de 1N. As larguras dos riscos gerados foram medidas num analisador de imagem e as durezas ao risco (Hr) obtidas através da Equação 1. Com as durezas ao risco foram obtidas as durezas Mohs obtidas pelo processo esclerométrico aplicando a Equação 2.

Hr = K1     (1)                   Dureza Mohs =       (2)

A Tabela  1 sumarisa os resultados obtidos.

Tabela 1: Resultados obtidos de acordo com ensaios realizados.

A Figura 1 mostra a correlação entre a taxa de desgaste e a dureza ao risco.

Figura 1: Gráfico do desgaste em função da dureza ao risco

Com os resultados encontrados concluímos que não há nenhuma correlação entre as classificações PEI e dureza Mohs com as taxas de desgaste obtidas. Por outro lado existe uma relação entre as  taxas de desgaste com as durezas ao risco obtidas por esclerometria, onde a taxa de desgaste decresce com o aumento da dureza ao risco uma vez que na configuração do ensaio utilizado é pouco severa. Para durezas maiores, é possível um aumento da taxa de desgaste devido a mudança dos mecanismos de desgaste para microlascamento que é o mais severo dos desgaste.

REFERÊNCIAS

1 - Santana, S. A. e De Melo, J. D. B., Abrasão a Três Corpos de Ferros Fundidos Brancos Eutéticos, Anais do III Seminário Brasileiro de Materiais Resistentes ao Desgaste, 1994, Fortaleza - CE.

2 - ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma NBR 13818, Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação e métodos de ensaio, ABR/1997, 78p Anexo D – Determinação da abrasão superficial, pp. 17 a 22. Anexo V – Determinação  da dureza segundo a escala Mohs, p.71.

3 - Gonçalves, R. A, Dal-Pont, G, Werncke,  A. S. W, Riella, H. G. and Mamede, W. F., Determination of Mohs Hardness of Glazed Tiles  by  Scratching Tests, Qualicer 2000, Castellon, Spain, 2000.

4 - Zum Gahr, K. H., Microestructure and Wear of Materials, Elsevier Sc. Pub., Amsterdam, 1987, 554 p.

5 - Nogueira, R. E. F. Q., Esclerometria Aplicada ao Estudo do Desgaste Abrasivo, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, 1988.

6 - Raslan, A. A., Estudo da Abrasão do Silício por Esclerometria Retilínea, Anais do I Congresso Ibero-americano de Ingenieria Mecanica, Espanha, 1993, pp. 231-235.

7 - Costa, H. L and De Mello, J. D. B., “Development of a New Abrasive Wear Tester”,      XVI Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, Uberlândia, MG, Brasil, 2001