# INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO E PRECIPITADOS NA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO AÇO INOXIDÁVEL ISO 5832-9.

### Autores

E. B. Faria , R.C. Tokimatsu  e C. R. Sokei

Afiliação

Departamento de Engenharia Mecânica, FEIS, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Av. Brasil nº56 , Bloco M1, Ilha Solteira SP, cep: 15385-000,

e-mail: burihan@dem.feis.unesp.br

Palavras-Chaves: tamanho de grão, precipitados, microscopia óptica, envelhecimento

RESUMO

O aço inoxidável de classificação ISO 5832-9, com adição controlada de nitrogênio, vem sendo utilizado recentemente para aplicação ortopédicas e apresentando um bom desempenho. A adição do nitrogênio nos aços inoxidáveis austeníticos traz melhorias expressivas na resistência à corrosão intergranular, corrosão por pite, corrosão sob tensão e fadiga-corrosão. O nitrogênio em solução sólida melhora a resistência mecânica, aumenta a estabilidade da austenita, assim como a endurecibilidade por refino de grãos. Entretanto, o nitrogênio pode causar a precipitação de fases nas quais ele é pouco solúvel, como M23C6, fase (, fase de Laves, fase Z e  fase ( ,além de favorecer a precipitação de carbonetos do tipo M6C (Silva Neto, 2001,Sokei, 2003). Apesar de existir boas expectativas, pouco se sabe sobre o comportamento dos aços inoxidáveis austeníticos, produzidos segundo a norma ISO 5832-9, depois de submetidos a tratamentos térmicos e deformação plástica, durante a fabricação dos implantes e, especialmente, quando submetido a tensões cíclicas em contato com um ambiente agressivo como o interior do corpo humano. Portanto, o estudo das alterações microestruturais e variações nas propriedades mecânicas será vital para a implantação segura desse material, assim como a determinação de parâmetros adequados para os processos de fabricação na indústria de produção de implantes ortopédicos, principalmente de implantes permanentes, pois o custo seriam bem abaixo dos materiais utilizados atualmente.

As amostras foram analisadas nas condições tratadas nas temperaturas envelhecimento (Te) de 600, 700, 800 e 900 °C por 1 horas.

Na figura 1 são apresentados gráficos da dureza em função do tempo de envelhecimento de 1, 4 e 24 horas. Para o tempo de 1 hora de envelhecimento a maior dureza ocorreu para o aço envelhecido à temperatura de 600oC, cuja fotomicrografia é mostrada na Figura 2. Na seqüência vem o aço envelhecido à 700oC, seguido pelo aço envelhecido à 800oC, ficando o aço envelhecido à 900oC a menor dureza.

Foram determinados o tamanho de grão destas amostras que podem influenciar nas propriedades mecânicas do aço. O tamanho de grão médio não varia significantemente com a temperatura de envelhecimento entre 600 a 900oC, veja as figuras 2 a 5, entretanto a resistência mecânica representado pela dureza, variou significativamente. Isto significa que outros parâmetros podem estar influenciando como a densidade das partículas de precipitados, fragilizantes. Observa-se que na temperatura de 900oC, os precipitados estão aglomerados em maior quantidade no contorno de grão. Trabalhos realizados por Giordani 2001,  mostraram que a maioria dos precipitados acima e abaixo de 10(m e os abaixo de 0,2(m correspondiam a fase Z.

#### REFERÊNCIAS

SILVA Neto, O. V. Efeito do Recozimento Térmico e da Taxa de Deformação na Microestrutura e Precipitação de um Aço Inoxidável Austenítico com Alto Teor de Nitrogênio, Utilizado na Fabricação de Implantes Ortopédicos. Ilha Solteira: Faculdade de Engenharia , UNESP, 2001.104p. Dissertação de Mestrado

GIORDANI, E. J.  Propriedades e Mecanismos de Nucleação de Trincas por Fadiga em Meio Neutro e Meio Fisiológico Artificial de Dois Aços Inoxidáveis Austeníticos Utilizados como Biomateriais. Campinas: UNICAMP, 2001. 300p. Tese de Doutorado.

SOKEI, C. R. Caracterização Microestrutural e Mecânica do Aço Inoxidável  ISO 5832-9 Utilizado na Fabricação de Implantes Ortopédicos . Tese de doutorado em fase de conclusão.

# Text boxes

Figura 1. Dureza em função da Te

Figura 2. Aço Inoxidável ISO5832-9    envelhecido à 600 C

Figura 3. Aço Inoxidável ISO5832-9 envelhecido a 700oC

Figura 4. Aço Inoxidável ISO5832-9 envelhecido a 800oC

Figura 5. Aço Inoxidável ISO5832-9 envelhecido a 900oC