# MODELAGEM NUMÉRICA E CARACTERIZAÇÃO Experimental dO amortecimento passivo em placas utilizando tratamento viscoelastico SUPERFICIAL

# L. A. C. Fernandes, M. H. Stoppa, D. A. Rade

# Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 2160 – Campus Santa Mônica – Bloco 1M, Uberlândia – MG, 38400-902.

Palavras-chave: amortecimento passivo, material viscoelástico, vibrações em placas.

## RESUMO

Diversos tipos de sistemas mecânicos (máquinas, equipamentos industriais, edifícios e veículos) estão sujeitos a vibrações mecânicas que podem comprometer a segurança e o conforto de operadores e usuários. Assim, torna-se importante limitar os níveis de vibrações. Os materiais viscoelásticos podem transformar parte da energia vibratória em calor, proporcionando assim a atenuação dos níveis de vibração. Muito do conhecimento sobre o amortecimento passivo é compilado no trabalho de Nashif et al. (1985).

No presente trabalho, utilizou-se o modelo desenvolvido por Golla e Hughes (1985), e McTavish e Hughes (1993), conhecido como modelo GHM, que é baseado na introdução de variáveis dissipativas para representar a dependência do comportamento viscoelástico em relação à freqüência. Tal modelo foi associado à técnica de Elementos Finitos para desenvolver uma rotina computacional que objetiva fornecer resultados numéricos da análise do amortecimento viscoelástico em placas retangulares. É considerado um tipo de tratamento superficial conhecido por camada restrita passiva, que consiste na aplicação, sobre a superfície da placa, de uma camada fina de material viscoelástico, a qual é recoberta por uma lâmina metálica, conforme ilustrado na Figura 1. No que diz respeito à sua extensão, tal tratamento pode ser total ou parcial.

Figura 1 - placa sanduiche

Para a validação da rotina computacional e caracterização do amortecimento introduzido pelo material viscoelástico, o procedimento de modelagem foi aplicado a uma placa de alumínio com condições de contorno livres, tratada com uma camada restrita composta de uma camada de material viscoelástico 242F01 fabricado pela 3MTM e por uma lâmina de alumínio. As características físicas e geométricas do modelo são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades físicas e geométricas da placa sanduíche

|  | Espessura [m] | Mód. de Young [N/m2] | Coef. de Poisson | Dens. Vol. [Kg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camada restringente | 0,5x10-3 | 70,3x109 | 0,345 | 2750,0 |
| Camada viscoelástica | 20x10-5 | depende da freqüência | 0,500 | 1099,5 |
| Placa base | 3x10-3 | 70,3x109 | 0,345 | 2750,0 |

Paralelamente, ensaios experimentais foram realizados em laboratório, consistindo em obter uma série de funções de resposta e freqüência (FRFs) em um conjunto de pontos selecionados previamente.

Aplicaram-se excitações com um martelo de impacto na direção perpendicular à superfície da placa, mediram-se as acelerações correspondentes no domínio do tempo através de um acelerômetro piezoelétrico. A média das FRFs foram computadas a partir de 20 amostras com a utilização de um analisador de sinais. Diversas configurações foram testadas, cada uma correspondendo a uma dada posição e extensão de tratamento com camada restrita. Uma destas configurações é apresentada na Figura 2. Os resultados numéricos e experimentais são mostrados na Figura 3 onde as amplitudes da FRF pontual correspondente ao ponto I (indicado na Figura 2), calculada através do modelo de elementos finitos, é comparada com as correspondentes obtidas experimentalmente para a placa sem tratamento e com tratamento.

Figura 2 - Modelagem por EF                                       Figura 3 - Amplitudes das FRFs

A Tabela 2 apresenta a comparação dos resultados previstos pelo método de elementos finitos e os resultados obtidos experimentalmente, em termos dos valores das freqüências naturais e dos fatores de amortecimento modal.

Tabela 2 - Freqüências naturais e fatores de amortecimentos modais da placa

| Modo | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros modais | (1 (Hz) | (1 | (2 (Hz) | (2 | (3 (Hz) | (3 |
| Experimental | 184,37 | 8,1(10-3 | 242,47 | 1,9(10-3 | 429,38 | 18,2(10-3 |
| Elementos Finitos | 184,38 | 7,5(10-3 | 238,75 | 1,8(10-3 | 434,4 | 14,4(10-3 |
| Erro (%) | 0,00 | 8,00 | 1,60 | 5,50 | 1,30 | 26,40 |

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o tratamento viscoelástico utililizado proporcionou significativa redução das amplitudes de vibração, notadamente nos nos picos de ressonância. Obsevou-se também uma boa correlação entre os resultados analíticos e experimentais, fato que valida os procedimentos de modelagem empregados.

Agradecimentos: L. A. C. Fernandes e M. H. Stoppa agradecem à CAPES pelo apoio financeiro e D. A. Rade agradece ao CNPq pelo suporte à pesquisa através do projeto nº 520418/98-0.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nashif, A. D., Jones, D. I. G. and Henderson, J. P.; Vibration damping, Wiley, New York, Chap. 1, 1985.

Golla, D. F. and Hughes, P. C.; Dynamics of viscoelastic structures - A time-domain, finite element formulation, Journal of Applied Mechanics Vol. 52, pp. 897-906, 1985.

McTavish, D. J. and Hughes, P. C.; Modeling of linear viscoelastic space structures, Journal of Vibration and Accoustics, Vol. 115, No. 1, pp. 103-113, 1993.