IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELOS FLUIDOS DE CORTE                        E RACIONALIZAÇÃO DOS MESMOS

P. R. Fávero

Instituto de Mecânica, Departamento de Produção, Universidade Federal de Itajubá.

## J. R. Ferreira

M. S. Silveira

Palavras-chave : Fluidos de corte, Meio ambiente, Aspectos nocivos.

# RESUMO

Com o desenvolvimento da indústria mecânica, os fluidos de corte tiveram de ser aprimorados e hoje existem produtos de composições complexas, com agentes químicos que variam de acordo com o tipo de operação a ser executada e os metais a serem trabalhados. Na última década, porém, as pesquisas tiveram como meta restringir ao máximo o uso de fluidos refrigerante e/ou lubrificante na produção metalmecânica . Os fatores importantes que justificaram esse procedimento incluem os custos operacionais da produção, as questões ecológicas, as exigências legais de conservação do meio ambiente e a preservação da saúde do ser humano.

Este trabalho de iniciação científica se resumiu em estudar os tipos de fluidos de corte e seus aditivos e os impactos ambientais causados por eles. Analisar custos, operações de descarte, armazenamento e métodos de prevenção ambiental.

As atividades realizadas concentra-se num embasamento teórico sobre fluidos de corte e seus aditivos, impactos causados por fluidos, descarte, armazenamento, possíveis métodos de prevenção e em análises (realizadas em laboratório)de pH, DQO e teor de gordura de amostras de fluidos de corte.

Os estudos realizados nos mostra inúmeros impactos causados pelos fluidos de corte. Poluição do ar, solo e água são causados no uso, descarte e armazenamentos destes materiais.

A tabela à seguir mostra os principais riscos ambientais devido ao uso, manuseio e descarte dos fluidos de corte:

| ATIVIDADE | ASPECTOS AMBIENTAIS | IMPACTO NO AMBIENTE |
| --- | --- | --- |
| Armazenagem | Vazamentos de resíduos líquidos | Poluição do solo e corpos d(água |
| Preparação do fluido de corte (emulsão) | Contato com pele do operador e inalação de vapores | Doenças respiratórias e de pele |
| Etapas do sistema produtivo | Respingos e contato com a pele do operador, vazamentos para rede de coleta de esgoto, formação de névoa e vapores, formação de lamas de retificação | Irritações na pele (dermatites e eczemas) do operador, e doenças respiratórias; Contaminação de rios e solos |
| Armazenagem, transporte e descarte de cavaco como sucata para fundição | Vazamentos de fluidos de corte em terrenos e estradas, emissões de gases tóxicos na atmosfera | Contaminação de rios, solos e ar atmosférico |
| Armazenagem de resíduos de fluido de corte | Vazamentos de resíduos para o meio ambiente | Contaminação de rios e solos |

As análises de laboratório mostram concentrações muito altas de DQO e teor de gordura, o que resultaria num sério impacto ambiental se estes entrassem em contato com o meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. Á seguir os gráficos de pH e DQO:

Gráfico de pH                                                          Gráfico de DQO

Os principais impactos causados pelos fluidos são:

- Doenças de pele (dermatites, inflamações cutâneas, hiperpigmentação), doenças respiratórias e alguns tipos de câncer.

- Contaminação do solo e água com óleos e graxos, metais pesados, resíduos sólidos, solventes e formação de películas flutuantes de óleo.

- Contaminação do ar com vapores, dioxinas e gases nitrosos que podem ser levados para o solo e a água através das chuvas.

Medidas de alternativa para se diminuir esses impactos já estão sendo pesquisadas e utilizadas, como é o caso da técnica MQL(Mínima Quantidade de Lubrificante), usinagem à seco, utilização de derivados de óleo de mamona como fluido, e melhoramento nos processos de armazenagem, descarte, transporte e reciclagem.

Agradecimentos: Agradeço especialmente meus orientadores : Prof. João Roberto  e Profa. Maris Stela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Branco, S., M., 1996, O meio ambiente em debate, editora Moderna, 25.ed., São Paulo, 88p.

Klocke, F.; Gerschwiler, K., 1996, Trockenbearbeitung – Grundlagen, Grenzen, Perspektiven, VDI Berichte, n.1240, pp.1-40.

König, W.; Rummenhöller, S., 1998, As indústrias estão tendo que orientar ecologicamente seus processos produtivos, Revista Máquinas e Metais, Abril, São Paulo, n.387, pp.22-29.

Malkin, S.- Grinding mechanisms e Grindin temperature and thermal damage. 1 ed. Chicheser, Ellis Horwwod Limited, 1989, cap. 5/6, pg 108-171.

Marano R., S., et al., 1997, Polymer additives as mist supressants in metal cutting fluids, Lubrication Engineering, October, Park Ridge, Illinois, v.53, n.10, pp.25-35.

Motta, M. F.- Machado. R.- Fluidos de corte, 1995, p. 44-56.

Popke, H.; Emmer, Th.; Steffenhagen, J., 1999, Environmentally clean metal cutting process – machining on the way to dry cutting, Proc Instn Mech Engrs, January, Magdeburg, Germany, v.213, Part B, pp.329-332.

Runge, P. R. F.- Lubrificantes nas industrias- Produção, manutenção e controle. Edições Técnicas, 1990, p. 275-279.